VHB(

4930 Akrylová pěnová páska

Technické údaje o výrobku

Aktualizováno: březen 1996

Nahrazuje: vyd. z listopadu 1993

| Popis výrobku | Spojovací systémy VHB používají pevná akrylová lepidla s výbornou dlouhodobou přídržnou pevností. Výrobky z řady VHB mají výrazně větší | pevnost adheze a pevnost v tahu než typické samolepicí pásky. Díky odolnosti proti rozpouštědlům, extrémním teplotám a ultrafialovému | záření jsou výrobky VHB vhodné pro mnoho aplikaci uvnitř budov i ve venkovním prostředí. |
| --- | --- | --- | --- |

| Fyzikální vlastnosti Nejsou určené ke specifikačním účelum | Typ lepidla | A-30 | Ref. č. 3M: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tloušťka (ASTM D-3652) |  |  |
|  | Páska Nosná vrstva Celkem | 0,64 mm 0,08 mm 0,72 mm |  |
|  | Hustota pěny | 800 kg/ml |  |
|  | Nosná vrstva | Akrylová pěna (s uzavřenými buňkami) |  |
|  | Krycí vrstva | Červený papír s kostkovaným potiskem |  |
|  | Barva pásky | Bílá |  |
|  | Skladovatelnost | 24 měsíců od data expedice z 3M, pokud je skladována v originální krabici při teplotě 21°C a relativní vlhkosti 50 % |

| Funkční charakteristiky Nejsou určené ke specifikačním účelum | Adheze k nerezavějící oceli při stahování stahování v 90° při pokojové teplotě, výdrž 72 h, rychlost čelistí 300 mm/min | 35 N/10mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statická pevnost ve smyku zatížení po dobu 10 000 min, adheze k nerezové oceli s překrytím ˝ in2 (3,23 cm2) | 1500 g při 20°C 500 g při 65°C 500 g při 90°C |  |
|  | Teplotní účinnost Max. (minuty / hodiny) Max. nepřetržitá (dny / týdny) | 150 °C 93 °C |  |
|  | Normální pevnost v tahu (tvar T) na hliníku při pokojové teplotě, 6,45 cm2, rychlost čelistí 50 mm/min | 110 N/cm2 |  |
|  | Odolnost proti rozpouštědlům | Bez zjevného snížení kvality při postřikové zkoušce s většinou rozpouštědel včetně benzínu, tryskového paliva JP-4, minerálních alkoholu, motorového oleje, čpavkového čisticího prostředku, acetonu a methyl-ethyl-ketonu. 20 sekund schnutí na vzduchu. |
|  | Odolnost proti ultrafialovému záření | Výborná |

Datum: březen 1996

4930 Akrylová pěnová páska

| Další informace o výrobku | Pevnost spoje je závislá na velikosti kontaktu mezi lepidlem a povrchem. Při silném aplikačním tlaku se vytvoří lepší kontakt lepidla a tím se zvýší pevnost spoje. Aby bylo dosaženo optimální adheze, spojované povrchy musí být čisté, suché a vyrovnané. Typickým prostředkem na čištění povrchu je směs izopropylalkoholu a vody (třecí alkohol) nebo heptan. Při manipulaci s rozpouštědly dodržujte správná bezpečnostní opatření. Některé podklady mohou před lepením vyžadovat vyplnění těsnicím materiálem nebo základní nátěr. a. Většina porézních nebo vláknitých materiálů (např. dřevo) vyžaduje vyplnění těsnicím materiálem, aby se vytvořil rovnoměrný povrch. | b. Některé materiály (např. měď, mosaz, měkčený vinyl) budou vyžadovat základní nátěr nebo povrchovou úpravu, aby se zabránilo vzájemnému působení mezi lepidlem a podkladem. Ideální teplota pro aplikaci pásky je 20 až 38°C. Nedoporučuje se počáteční aplikace pásky na povrchy s teplotami pod 10°C, protože lepidlo bude příliš tuhé, aby mohlo dobře přilnout. Avšak po správné aplikaci je účinnost při nízkých teplotách všeobecně uspokojivá. V některých případech lze zvýšit pevnost spoje a rychleji dosáhnout maximální pevnosti působením vyšších teplot (např. 65°C po dobu jedné hodiny). Tím se dosáhne lepšího roztečení lepidla na podkladech. | UPOZORNĚNÍ Následující situace se musí důkladně otestovat, aby bylo možné určit, zda jsou výrobky VHB vhodné pro předpokládaný způsob použití. 1. Pokud se předpokládá, že spojovací systém VHB bude vystaven vysokému rázovému namáhání, musí se důkladně otestovat aplikace pásky 4930, které vyžadují funkčnost při velmi nízkých teplotách. Pro aplikace v nízkých teplotách od 0 do 10°C použijte pásku 4951 (viz technické údaje o speciálních výrobcích VHB). |
| --- | --- | --- | --- |

Datum: březen 1996

4930 Akrylová pěnová páska

| Aplikace | Spojovací systémy VHB jsou vhodné pro použití v mnoha interiérových a exteriérových průmyslových aplikacích. V mnoha situacích mohou nahradit nýty, bodové svary, tekutá lepidla a další způsoby trvalého spojování. Každý výrobek z řady VHB má specifické výhody. Mezi ně patří vysoká pevnost v tahu, ve smyku a při stahování a odolnost proti rozpouštědlum, vlhkosti a migraci změkčovadel. Všechny pásky VHB musí být uživatelem důkladně otestovány v podmínkách konkrétního použití s plánovanými podklady, zejména pokud se předpokládá působení extrémních povětrnostních podmínek. | Spojovací systémy VHB jsou vhodné na lepení různých podkladů včetně tmeleného dřeva, různých plastů, kombinovaných materiálů a kovů. Při použití s polyethylenem, polypropylenem, teflonem, silikony a dalšími materiály s nízkou povrchovou energií se mohou vyskytnout problémy. Lepení měkčeného vinylu je závislé na typech a koncentracích změkčovadel, které mohou migrovat do lepidla a způsobit snížení pevnosti spoje; nejvyšší odolnost proti migraci změkčovadel má páska 4945 (viz Speciální charakteristiky výrobků VHB). | Pozinkované povrchy mohou představovat potencionální problémy a je třeba je důkladně otestovat. Aby se zabránilo korozi mědi a mosazi, spojovací systémy VHB lze aplikovat pouze na lakované povrchy. Při lepení na jakýkoliv problematický povrch se doporučuje důkladné otestování. |
| --- | --- | --- | --- |

3M a VHB jsou ochranné známky společnosti 3M.