Scotch-Weld™ 30

Kontaktní lepidlo na polychloroprenovém základě

Informace o produktu listopad 2006

Popis

Scotch-Weld 30 je kontaktní lepidlo na polychloroprenovém základě s vysokou okamžitou přilnavostí a dlouhou dobou lepení. Disperze neobsahuje rozpouštědla a v dodávaném stavu není hořlavá.

Kromě dobré odolnost i vůči vodě, světlu a teplotní odolnosti se kontaktní lepidlo vyznačuje vysokou pružností.

Scotch-Weld 30 se hodí k lepení dřeva, papíru, kartonu, korku, filcu, kůže, textilií, betonu, skla, kovů s povrchovou vrstvou, jakož i pěnových a plastových materiálů.

Fyzikální údaje

Základ

Polychloropren

Rozpouštědlo

Voda

Viskozita při RT *, **

400 mPa.s

Hodnota pH

10,5

Spec. hmotnost *

1,09 g/cm³

Pevné částice *

50 %

Konzistence

řídká

Barva

Za mokra: bílá / modrá

Za sucha: transparentní / zelenomodrá

*

Průměrné hodnoty

**

Brookfield RVF, hustoměr 1, 20 rpm

Charakteristiky zpracování

Metoda

Nanášení štětcem, nástřik, nanášení válečkem

Vydatnost *

15 až 20 m²/litr

Doba odvětrání

15 až 30 minut

Doba lepení **

až 4 hodiny

*

Při tloušťce vrstvy 0,025 mm

Vydatnost závisí na povrchu materiálu a metodě nanášení

**

V závislosti na materiálu

Charakteristiky produktu

Teplotní rozsah použití

- 40°C až + 110°C

Odolnost vůči vodě

dobrá

Odolnost vůči stárnutí

dobrá

Scotch-Weld™ 30 | disperze

kontaktní lepidlo na polychloroprenovém základě strana 2

Hodnoty pevnosti

Pevnosti ve smyku

Materiál

Výsledek

ABS

2,03 MPa

hliník

1,47 MPa

dubové dřevo

2,87 MPa

EPDM

0,14 MPa

sklo

0,73 MPa

PMMA

1,90 MPa

polykarbonát

2,27 MPa

polyetylen

0,83 MPa

polypropylen

1,37 MPa

polystyren

1,97 MPa

PVC

1,63 MPa

ocel

2,70 MPa

Konfigurace zkušebního tělesa

Nanášení lepidla:

Oboustranně, štětcem

Doba odvětrání:

cca 30 min.

Šířka zkušebního tělesa:

25 mm

Délka překrytí:

25 mm

Schnutí:

7 dnů při 23°C / 50 % rel. v.

Zkušební teplota:

23°C

Zkušební rychlost:

10 mm / min.

Kontrolní hodnota
23°C /7 dnů

70°C

40°C /95 % r.v.

plátno /plátno

134,9 N /25 mm

-

-

plátno /sklo

10,0 N /25 mm

15,1 N /25 mm

15,2 N /25 mm

plátno /PP

7,2 N /25 mm

10,8 N /25 mm

10,2 N /25 mm

plátno /PVC

11,6 N /25 mm

16,8 N /25 mm

17,0 N /25 mm

plátno /hliník

14,0 N /25 mm

43,3 N /25 mm

21,5 N /25 mm

Materiál

Expedice 30 dnů

Odolnost proti odloupnutí 180 °

Konfigurace zkušebního tělesa

Nanášení lepidla:

Oboustranně, štětcem

Doba odvětrání:

cca 30 min.

Šířka zkušebního tělesa:

25 mm

Schnutí:

7 dnů při 23°C / 50 % rel. v.

Zkušební teplota:

23°C

Zkušební rychlost:

150 mm / min.

Scotch-Weld™ 30 | disperze

kontaktní lepidlo na polychloroprenovém základě strana 3

Příprava povrchů

Povrchy musí být suché bez prachu, oleje, antiadhezních prostředků a jiných nečistot. Čištění povrchů se provádí rozpouštědly, které se snášejí s materiálem.

Nanášení lepidla

Scotch-Weld 30 se nanáší vhodným postupem na materiály v pokud možno rovnoměrné tloušťce vrstvy. Pro mnoho materiálů postačuje jednostranné nanesení. Pro porézní materiály (textilie, filc atd.) je třeba zvolit tlustší nános lepidla.

U materiálů nepropustných pro vodu se lepení provádí teprve tehdy, jestliže již lepidlo neobsahuje žádnou vodu: Změna barvy z bílé na transparentní.

Nejvhodnější teplota zpracování pro kontaktní lepidlo a materiály je mezi 15°C a 25°C. Lepený spoj dosahuje pak po 2 až 3 dnech své konečné pevnosti.

Scotch-Weld 30 obsahuje vodu jako rozpouštědlo. Z tohoto důvodu by měly být nástroje používané k nanášení lepidla a zásobní nádoba lepidla z ušlechtilé oceli, resp. zevnitř by měly být opatřeny plastovou povrchovou vrstvou. Pro odpovídající přívodní vedení se doporučují nylonové hadice.

Nástroje používané k nanášení, které jsou znečištěny rozpouštědlem nebo lepidlem obsahujícím rozpouštědla, se nemohou používat, protože rozpouštědla způsobují koagulaci a vyvločkování disperze.

Doba odvětrání / doba lepení

Po předepsané době odvětrání, která závisí na teplotě, vlhkosti vzduchu a cirkulaci vzduchu, jakož i poréznosti povrchů, se díly během doby lepení spojí a vzájemně k sobě stlačí.

Pro většinu materiálů je dostatečná doba odvětrání 30 minut při pokojové teplotě. Dobu odvětrání a schnutí lze zkrátit přívodem tepla.

Čištění

Nevytvrzené lepidlo může být odstraněno vodou nebo mýdlovou vodou, zaschlé lepidlo organickými rozpouštědly (aceton, MEK).

Při používání výše uvedených rozpouštědel je třeba respektovat bezpečnostní předpisy.

Scotch-Weld™ 30 | disperze

kontaktní lepidlo na polychloroprenovém základě strana 4

Skladování a manipulace

Nejlepší skladovatelnost má lepidlo při teplotách mezi 15°C a 25°C. Vyšší teploty normální skladovatelnost zkracují. Nižší teploty způsobují přechodně vyšší viskozitu.

Jestliže jsou ve skladu nádoby z několika dodávek, tak by se měly zpracovávat v pořadí jejich doručení.

Scotch-Weld 30 disperzi chraňte před mrazem a neskladujte pod 4°C.

Bezpečnostní pokyny

Bod vzplanutí

-

Skladovatelnost *

15 měsíců při 20 ± 5°C

*

od data expedice závod / sklad

Informace o nebezpečích /

Další informace k bezpečnému zacházení s tímto produktem naleznete v bezpečnostním datovém listu.

bezpečnostní rady

K dostání prostřednictvím naší horké linky pro bezpečnostní datové listy:

telefon 0 21 31 / 14 20 42

Nebo na internetu na:

www3.3m.com/search/de/de001/msdssearchform.do

Scotch-Weld™ 30 | disperze

kontaktní lepidlo na polychloroprenovém základě strana 5

Poznámky

Důležité upozornění

Všechny hodnoty byly stanoveny za laboratorních podmínek a nejsou určeny pro převzetí do specifikací. Laskavě dejte sami před použitím našeho produktu pozor na to, jestli se pro Vámi zamýšlený účel použití hodí. Veškeré otázky týkající se záruky a ručení na tento produkt se řídí aktuálně platnými pravidly kupních smluv, pokud nestanovují zákonné předpisy jinak.

3M a Scotch-Weld jsou značky společnosti 3M Company.

3M

Průmyslové lepicí pásky, lepidla a značící systémy

3M Cesko, spol. s r.o.

Vyskočilova 1, Praha 4, 140 00

Tel. +420 261 380 111

Web: www.3m.cz